Résistance à la compression des éprouvettes

Norme : NF EN 12390-3

Février 2003

Article 6.2 Mise en charge.

Sélectionner une vitesse constante de chargement dans une plage 0.2 Mpa/s à 1.0 Mpa/s.

Appliquer la charge sans choc et l’accroître de façon continue à la vitesse constante sélectionnée +/- 10% jusqu’à la rupture de l’éprouvette.

Article 7 Expression des résultats.

La résistance à la compression est donnée par l’équation suivante :

F

fc   =

Ac

Où :

fc  est la résistance en compression, exprimée en Mpa.

Fc    est la charge maximale.

Ac   est l’aire de la section de l’éprouvette.

La résistance à la compression doit être exprimée à 0.5 Mpa prés.